## Slide 1
第二章 固体的结合
主要阐明：
原子间是依靠怎样的作用而相互结合成为固体的。
晶体中原子的有序排列是原子间相互作用的结果
原子间键合的性质与规律是研究晶体的结构及其物理、化学性质的重要基础
本章将从原子结构出发对晶体中的原子相互作用的物理本质作初步分析。

## Slide 2: 主要内容
一般固体的结合可以概括为四种基本类型。
(一)离子性结合§2-1
(二)共价结合§2-2
(三)金属性结合§2-3
(四)范德瓦尔斯结合§2-4
实际固体的结合是以这四种基本形式为基础，可以具有复杂的性质。
此外，还有氢键结合、混合键结合等
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Crystalline argon
(van der Waal)
(d)
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Na+
Na+
Na+
Na+
Sodium chloride
(ionic)
(a)
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Sodium
(metallic)
(c)
C
C
C
C
C
Diamond
(covalend)
(b)

## Slide 3: 元素周期表
阴阳离子通过库伦相互作用结合在一起而形成的晶体，称为离子晶体，
其化学键为离子键，具有熔沸点高，硬而脆的特点，
晶体不导电，熔化为液体时导电，
易溶于极性溶剂，难溶于非极性溶剂，能溶于水的对应的水溶液能导电。

## Slide 4: 常见的离子晶体
氯化钠型 —— NaCl、KCl、AgBr、PbS、MgO (配位数6)
氯化铯型 —— CsCl、 TlBr、 TlI（配位数8）

## Slide 5: 离子晶体的结合能
（1）结合能的普遍定义
（2）结合能与晶体性质
（3）离子晶体结合能的计算
为什么晶体的原子结合在一起而形成固体？
原子之所以能结合成固体是由于原子组成固体后整个固体系统具有更低的能量。

## Slide 6: 晶体相互作用势能曲线
从晶体相互作用势能曲线上来看，r=r0时，引力等于斥力，相互作用势U( r )最低。
Figure A Plot of Potential Energy versus Internuclear Distance for the Interaction between a Gaseous Na+ Ion and a Gaseous Cl− Ion
http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/4309?e=averill_1.0-ch08_s02
r>r0
表现为引力
R<r0
表现为斥力

## Slide 7: （1）晶体结合能的普遍定义
自由粒子系统的能量与组成的稳定晶体的能量之差定义为晶体的结合能，这里记作W。
粒子（原子、分子或离子）从自由状态结合成晶体的过程中要释放能量；反之，稳定的晶体分离为各个自由粒子必须吸收能量。
结合能愈大，形成的晶体愈稳定。

## Slide 8: 结合能W的数学描述
定义：E0 为晶体能量；EN 为组成该晶体的 N 个原子处于自由状态的总能量，则结合能 W 可表示为：
（2）若设N个自由原子的总能量为零 ( 即 EN=0 )，则组成晶体时能量恰为 -U(r0)，故有：
（1）晶体能量 E0 等于组成固体的粒子的动能和势能的总和，在绝对零度下，忽略其动能，则 E0 为晶体相互作用势能 U(r)。

## Slide 9: 相互作用势计算
设 u(rij) 是晶体中两原子 i 和 j 的相互作用势，则第 i 个原子与其他所有原子的相互作用势能为：
总的相互作用势能：
总的相互作用势能与结合能的关系：
W=-U(r0)

## Slide 10: 离子晶体相互作用势能 u(rij)
晶体的稳定结合依赖于晶体中的粒子之间的吸引和排斥作用。
吸引作用主要归因于异号电荷之间的库仑引力，磁力的影响微弱，万有引力可忽略。
  排斥作用归结为同号电荷之间的库仑斥力以及由泡利原理所引起的排斥效应。
  吸引作用和排斥作用相互平衡时，体系能量达到最小。

## Slide 11: 第 i 个与第 j 个离子之间相互作用势能
系统内能=库仑吸引能+重叠排斥能
若把相互作用看成是原（离）子之间相互作用能之和，则第i个与第j个离子之间相互作用能为u(rij),
唯象模型，从实验现象出发，进行假设推理，与实验进行验证，寻找理论模型

## Slide 12: 电荷为 +q 和 -q 的N个离子对体系
以第i个离子为参考离子，设最近邻距离为r，则
即可得到：
（1）马德隆常数（记作α）
同号为负
异号为正
(2)记作B

## Slide 13: 离子晶体总相互作用能
所以，只有当

## Slide 14
关于马德隆常数
教材中定义Ｐ５１
吴代鸣教材中定义Ｐ４６

## Slide 15
(ⅰ)马德隆常数α的确定
公式：
方法：埃夫琴法
把晶体分成许多大的晶胞，平均每个晶胞含正负离子数相同（称中性离子组或埃夫琴单胞），然后把这些中性离子组中的离子对其中心参考离子的能量贡献加起来。计算α时，只考虑本晶胞内各离子对参考离子的作用。

## Slide 16
例一、二维正方离子交替排列的平面离子晶体的马德隆常数α
解：设最近邻距离为r，A为中心参考离子，我们选取不同的中性离子组来计算，作以比较。
A
E
F
G
H
K
L
M
N
第一种选法
选取中性离子组EFGH来计算α；
最近邻 4个 异号 贡献因子1/2
次近邻 4个 同号 贡献因子1/4

## Slide 17: 第二种选法 : 选取较大的中性离子组KLMN
第n近邻 原子数 aj值 符号 贡献因子
1 4 异 1
2 4 同 1
3 4 2 同 1/2
4 8 异 1/2
5 4 同 1/4
中性离子组选得越大所得数值越准确。
A
E
F
G
H
K
L
M
N

## Slide 18: 选取更大的中性离子组
二维正方离子交替排列的
平面离子晶体的马德隆常数α

## Slide 19: 例二、计算NaCl的α=？
r
解：设 r 为 Na+ 和 Cl- 的间距,如图选 O 点为中心参考离子。
O
晶体结构 | NaCl型 | CsCl型 | 闪锌矿 | 纤锌矿 | 萤石(CaF2) | 金红石(TiO2)
 | 1.748 | 1.763 | 1.638 | 1.641 | 5.039 | 4.816
第n近邻 原子数 aj 符号 贡献因子
1 6 1 异 1/2
2 12 同 1/4
3 8 异 1/8
1
1
1
1
1
1
2
3

## Slide 20: (ⅱ)B和n的确定
方法：
（1）x射线衍射
n值
B值
（2）体积弹性模量K
n值
B值

## Slide 21: NaCl（2N个离子体系）结构的K，n，B关系
-- K，n，B关系式

## Slide 22: N个离子对体系的结合能W(NaCl)

## Slide 23
典型离子晶体的结合能、晶格常数和体变模量
 | r(Å) | K (1010帕） | u 实验 （10-18焦耳/每对离子） | u 理论 | u 库仑 | n
NaCl | 2.82 | 2.40 | -1.27 | -1.25 | -1.43 | 7.77
NaBr | 2.99 | 1.99 | -1.21 | -1.18 | -1.35 | 8.09
KCl | 3.15 | 1.75 | -1.15 | -1.13 | -1.28 | 8.69
KBr | 3.30 | 1.48 | -1.10 | -1.08 | -1.22 | 8.85
RbCl | 3.29 | 1.56 | -1.11 | -1.10 | -1.23 | 9.13
RbBr | 3.43 | 1.30 | -1.06 | -1.05 | -1.18 | 9.00
[注］(1) u为每对离子的能量，结合能为 ，N为每摩尔的离子数。
(2) 对结合能的贡献主要来自库仑项，排斥项只占库仑项的1/n。

## Slide 24
结合能与晶体性质
1、结合能与晶格常数r0：
2、结合能与体积弹性模量K：